附件1：

2021年度苏州市建设工程主体结构检测

比对试验作业指导书

一、编制目的

为保证苏州市建设工程主体结构检测比对试验的顺利进行及检测操作的一致性，制定本作业指导书。

二、适用范围

本作业指导书适用于本次主体结构检测比对试验。检测参数为混凝土中钢筋位置和钢筋保护层厚度。

三、引用标准

《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2019；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015。

四、样品说明

样品采用500mm×550mm×100mm钢筋混凝土试件，给定测试起始线位置和测试方向，每个混凝土试件中预埋若干根直径为12mm的光圆钢筋，其中沿Y轴方向平行布置的钢筋为主筋，沿X轴方向平行布置的钢筋为分布筋（见附图）。要求检测主筋的钢筋位置和保护层厚度。

五、操作流程

1. 本次比对试验采用电磁感应法进行检测；操作流程按《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2019以及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录E的相关规定执行。

2. 各机构检测人员依次对抽签确定的试件进行检测，每位检测人员应在12分钟内完成检测并填写检测结果报告单，当场提交结果报告单。

3. 在进入测试现场前应对钢筋探测仪进行预热。检测开始后首先对钢筋探测仪进行调零。

4. 先进行分布钢筋位置检测，并直接在试件表面的透明白纸上进行标注；然后进行主筋位置检测并标注，用钢尺（量程宜为500mm或1000mm）测量主筋位置至测试起始线的距离，精确至1mm；最后进行主筋保护层厚度检测，对每根主筋，选择位于不同两根分布筋中间位置的3个点检测保护层厚度，每个测点检测两次，精确至1mm。检测结果直接记录在结果报告单上。

注意：钢筋位置测试起始线已在白纸中标注，检测人员严禁触碰试件周围用于保护试件的聚苯板，不得在试件上进行标注。

- 比对试验采用的检测设备由参加的检测机构自行准备。

六、提交结果

1. 参加人员应将检测结果填写在《比对试验结果报告单》上，并将现场用于检测钢筋位置的透明白纸一并上交。

2. 现场检测结果包括试件中所有主筋的钢筋位置和保护层厚度。计算每个测点两次检测的保护层厚度平均值以及每根钢筋的保护层厚度平均值时，均精确至0.1mm。

七、相关要求

1．本次比对试验由专家现场组织指导，相关专业人员进行现场实施。

2．检测机构应安排市检测协会《通知》中确定的检测人员参加。参加人员应提前出示其身份证原件。

3. 参加人员在本次比对试验现场活动中不得参考各类书籍资料（标准、作业指导书、仪器说明书等）。

附：比对试验试件示意图

# Text boxes

X

Y